Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Kancelářský papír pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018“

Splnění technických parametrů bude uchazečem písemně prokázáno a garantováno předložením technického listu ke každé položce, viz tabulka č. 1:

Tabulka č. 1

| Položka | Název položky | Specifikace položky | MJ/KS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xerografický papír A4 | vhodný pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny, 80 g/m² (s tolerancí ± 3%), baleno 5*500 listů | KAR (5*500 listů) |
| 2 | Xerografický papír A3 | vhodný pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny, 80 g/m² (s tolerancí ± 3%), baleno po 500 listech | BAL (500 listů) |
| 3 | Xerografický papír A5 | vhodný pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny, 80 g/m² (s tolerancí ± 3%), baleno po 500 listech | BAL (500 listů) |

Zadavatel požaduje pouze tzv. bezdřevý papír,  při jehož výrobě bude použita pouze buničina.

Tabulka č. 2

| Specifikace požadovaných fyzikálních vlastností |
| --- |
| Vlastnosti | Jednotky | Norma |  | Parametry | Limit přijatelnosti | Splňuje ANO/NE |
|  |  |  |  |  | min | max | (vyplní účastník) |
| Plošná hmotnost | gsm | ISO 536 |  | 80 | 77 | 83 | (vyplní účastník) |
| Tloušťka* | µm | ISO 534 |  | 104 | 100 | 113 | (vyplní účastník) |
| Cobb₆₀ | gsm | ISO 535 |  | 25 |  | 28 | (vyplní účastník) |
| Vlhkost | % | ISO 287 |  | 5 | 3,8 | 6 | (vyplní účastník) |
| Tuhost | mN | ISO 2493 | napříč |  | 36 |  | (vyplní účastník) |
| Povrchová pevnost |  | TAPPI T 459 om-13 |  | 12 | 10 |  | (vyplní účastník) |
| Opacita | % | ISO 2471 |  | 95 | 89 |  | (vyplní účastník) |
| Porozita | s | ISO 5636-5 |  | 20 | 8 |  | (vyplní účastník) |
| Bělost CIE* | % | ISO 11475 |  | 155 | 145 |  | (vyplní účastník) |
| Hladkost Bendstsen* | ml/min | ISO 8791-2 |  | 220 | 180 |  | (vyplní účastník) |

Zadavatel požaduje v souladu s § 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), aby předmět plnění veřejné zakázky, splňoval po celou dobu dodávek následující technické parametry, uvedené v tabulce č. 2. Za tímto účelem zadavatel požaduje  doplnit její verifikační část s označením (vyplní účastník).

* Pozn.: v  případě parametrů bělost, hladkost a tloušťka může dodavatel nabídnout papír s lepšími hodnotami, tj. papír odpovídající vyšší kvalitě, než jak je požadováno v technické specifikaci.

Zadavatel požaduje dle § 104 odst. 1 ZZVZ od vybraného dodavatele jako další podmínku pro uzavření rámcové dohody předložení úředně ověřené kopie nebo originálu certifikátu o provedení zkoušky xerografického papíru akreditovaným pracovištěm (v českém jazyce), kterým dodavatel prokáže splnění požadavků uvedených v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace. U parametru „hladkost“ uvedeného v technické specifikaci zadavatel akceptuje přepočet při provedení zkoušky dle normy ISO 5627 (hodnoty v sekundách) na hodnoty dle normy ISO 8791 – 2 (hodnoty v ml/min). Akreditovaným pracovištěm se pro účely tohoto ustanovení rozumí zkušební laboratoř, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci pro zkoušení fyzikálních, mechanickým, optických a chemických vlastností papíru na základě posouzení shody managementu jakosti laboratoře s kritérii mezinárodní normy ISO/IEC 17025:2005.

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis