Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Kancelářský papír pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018 - II.“

Zadavatel požaduje v souladu s § 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), aby každá položka předmětu plnění veřejné zakázky uvedená v tabulce č. 1, splňovala po celou dobu dodávek následující technické parametry, uvedené v tabulce č. 2. Jejich splnění bude účastníkem prokázáno a garantováno vyplněním verifikačních sloupců tabulky č. 2 s označením (vyplní účastník).

| Položka | Název položky | Specifikace položky | MJ/KS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xerografický papír A3 | vhodný pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny, 80 g/m² (s tolerancí ± 3%), baleno po 500 listech | BAL (500 listů) |
| 2 | Xerografický papír A4 | vhodný pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny, 80 g/m² (s tolerancí ± 3%), baleno 5*500 listů | KAR (5*500 listů) |
| 3 | Xerografický papír A5 | vhodný pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny, 80 g/m² (s tolerancí ± 3%), baleno po 500 listech | BAL (500 listů) |

Tabulka č. 1:

*Pozn.: Zadavatel požaduje pouze tzv. bezdřevý papír, při jehož výrobě bude použita pouze buničina.

Tabulka č. 2:

| Požadované technické parametry všech položek předmětu plnění |
| --- |
| Vlastnosti | Jednotky | Norma |  | Parametry | Limit přijatelnosti | Splňuje ANO/NE | Hodnota parametru nabízeného produktu |
|  |  |  |  |  | min | max |  |  |
| Plošná hmotnost | gsm | ISO 536 |  | 80 | 77 | 83 | (vyplní účastník) | (vyplní účastník) |
| Tloušťka* | µm | ISO 534 |  | 104 | 100 | 113 | (vyplní účastník) | (vyplní účastník) |
| Cobb₆₀ | gsm | ISO 535 |  | 25 |  | 28 | (vyplní účastník) | (vyplní účastník) |
| Vlhkost | % | ISO 287 |  | 5 | 3,8 | 6 | (vyplní účastník) | (vyplní účastník) |
| Tuhost | mN | ISO 2493 | napříč |  | 36 |  | (vyplní účastník) | (vyplní účastník) |
| Povrchová pevnost |  | TAPPI T 459 om-13 |  | 12 | 10 |  | (vyplní účastník) | (vyplní účastník) |
| Opacita | % | ISO 2471 |  | 95 | 89 |  | (vyplní účastník) | (vyplní účastník) |
| Porozita | s | ISO 5636-5 |  | 20 | 8 |  | (vyplní účastník) | (vyplní účastník) |
| Bělost CIE* | % | ISO 11475 |  | 155 | 145 |  | (vyplní účastník) | (vyplní účastník) |
| Hladkost Bendstsen* | ml/min | ISO 8791-2 |  | 220 | 180 |  | (vyplní účastník) | (vyplní účastník) |

* Pozn.: v  případě parametrů bělost, hladkost a tloušťka může dodavatel nabídnout papír s lepšími hodnotami, tj. papír odpovídající vyšší kvalitě, než jak je požadováno v technické specifikaci.

V souladu s bodem 6. Požadavky na prokázání kvalifikace, zadavatel požaduje předložení těchto dokumentů:

- Požadovanou kvalitu papíru doloží účastník před podpisem rámcové dohody předložením kopie certifikátu o provedení zkoušky xerografického papíru akreditovaným pracovištěm v českém jazyce. U parametru „hladkost“ akceptuje zadavatel přepočet při provedení zkoušky dle normy ISO 5627 (hodnoty v sekundách) na hodnoty dle normy 
ISO 8791- 2 (hodnoty v ml/min.).

- Akreditovaným pracovištěm se rozumí zkušební laboratoř, které bylo vydané osvědčení o akreditaci pro zkoušení fyzikálních, mechanických, optických a chemických vlastností papíru na základě posouzení shody managementu jakosti laboratoře s kritérii mezinárodní normy ISO/IEC 17025:2005.

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis