Příloha č. 3 - Technická specifikace –

Dodávky lůžek včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s.

Část 3 - Matrace pasivní antidekubitní kompatibilní s lůžky Linet

- pasivní antidekubitní matrace

- matrace vhodná pro pacienty s vysokým rizikem dekubitu

- matrace musí mít po celém povrchu podélné a příčné prořezy nebo oboustranné prořezy

- zpevněné okraje tužší pěnou

- nosnost matrace minimálně 230 kg

- jádro ze studené pěny o objemové hmotnosti min. 50 kg/m3, zajišťující zónovou tuhost min. ve 3 zónách

- výška matrace minimálně 14 cm

- snadno snímatelný potah se zipem min. do tvaru „L“, s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný (vodní sloupec min. 2000 mm), materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, nehořlavý, pružný v obou směrech, pratelný do 95°C

- matrace musí být tvarově přizpůsobená lůžkům od výrobce Linet (typ: Eleganza 1, Eleganza XC, Eleganza 3XC, Eleganza Smart, Multicare, Multicare LE, Movita, Latera, Latera Acute, Terno Plus, Decima, Novos, Praktika 1 a 2, Monoscan, Harmonie, Terra, Calma),

  - aby nebyla omezena plná funkčnost lůžka (pohyb postranic, vážení pacienta)

  - aby nebyla překročena minimální vzdálenost ložné plochy nemocničního lůžka od horního okraje postranic

  - aby nebylo omezeno použití příslušenství k lůžku (hrazda, infuzní stojan) umístitelné do otvorů pro to určené v rozích lůžka