Příloha č. 3

Technická specifikace veřejné zakázky „Dodávka vyšetřovacích rukavic 2015“

Část 1 – Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní

- Zdravotnický prostředek podle zákona o zdravotnických prostředcích. Tuto skutečnost doloží uchazeč příslušným prohlášením o shodě.

- Materiál:					nitril

- Sterilita:					ne

- Přítomnost pudru:				ne

- Barevnost:					bez zvláštního požadavku

- Nepropustnost:					vyhovuje ČSN EN 455-1

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Pevnost:					vyhovuje ČSN EN 455-2+A2

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2+A2:	extra malé, malé, střední, velké, extra velké

- Velikost balení:					maximálně 200 ks

Část 2 – Vyšetřovací rukavice latexové, nepudrované, nesterilní

- Zdravotnický prostředek podle zákona o zdravotnických prostředcích. Tuto skutečnost doloží uchazeč příslušným prohlášením o shodě.

- Materiál:					přírodní latex

- Sterilita:					ne

- Přítomnost pudru:				ne

- Barevnost:					bez zvláštního požadavku

- Nepropustnost:					vyhovuje ČSN EN 455-1

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Pevnost:					vyhovuje ČSN EN 455-2+A2

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Množství extrahovatelných proteinů:		vyhovuje ČSN EN 455-3

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Množství alergenů:				vyhovuje ČSN EN 455-3

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem

- Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2+A2:	extra malé, malé, střední, velké, extra velké

- Velikost balení:					maximálně 200 ks

Část 3 – Vyšetřovací rukavice latexové, pudrované, nesterilní

- Zdravotnický prostředek podle zákona o zdravotnických prostředcích. Tuto skutečnost doloží uchazeč příslušným prohlášením o shodě.

- Materiál:					přírodní latex

- Sterilita:					ne

- Přítomnost pudru:				ano

- Barevnost:					bez zvláštního požadavku

- Nepropustnost:					vyhovuje ČSN EN 455-1

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Pevnost:					vyhovuje ČSN EN 455-2+A2

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Množství extrahovatelných proteinů:		vyhovuje ČSN EN 455-3

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Množství alergenů:				vyhovuje ČSN EN 455-3

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2+A2:	extra malé, malé, střední, velké, extra velké

- Velikost balení:					maximálně 200 ks

Část 4 – Vyšetřovací rukavice vinylové, nepudrované, nesterilní

- Zdravotnický prostředek podle zákona o zdravotnických prostředcích. Tuto skutečnost doloží uchazeč příslušným prohlášením o shodě.

- Materiál:					vinyl

- Sterilita:					ne

- Přítomnost pudru:				ne

- Barevnost:					bez zvláštního požadavku

- Nepropustnost:					vyhovuje ČSN EN 455-1

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Pevnost:					vyhovuje ČSN EN 455-2+A

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2+A2:	extra malé, malé, střední, velké, extra velké

- Velikost balení:					maximálně 200 ks

Část 5 – Vyšetřovací rukavice vinylové, pudrované, nesterilní

- Zdravotnický prostředek podle zákona o zdravotnických prostředcích. Tuto skutečnost doloží uchazeč příslušným prohlášením o shodě.

- Materiál:					vinyl

- Sterilita:					ne

- Přítomnost pudru:				ano

- Barevnost:					bez zvláštního požadavku

- Nepropustnost:					vyhovuje ČSN EN 455-1

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Pevnost:					vyhovuje ČSN EN 455-2+A

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2+A2:	extra malé, malé, střední, velké, extra velké

- Velikost balení:					maximálně 200 ks

Část 6 – Vyšetřovací rukavice z polyethylen vinyl acetátu , nepudrované, sterilní

- Zdravotnický prostředek podle zákona o zdravotnických prostředcích. Tuto skutečnost doloží uchazeč příslušným prohlášením o shodě.

- Materiál:					polyethylen vinyl acetát

- Sterilita:					ano

- Přítomnost pudru:				ne

- Barevnost:					nebarvené

- Nepropustnost:					vyhovuje ČSN EN 455-1

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Pevnost:					vyhovuje ČSN EN 455-2+A

  - Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.

- Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2+A2:	malé, střední, velké

- Balení:						v páru